
二、PCB-link薄膜电容器


**型号命名：**RT8538A \*\*\* \*\*\*\* \*\*\*

**详细参数：**（详见样本）

|  |  |
| --- | --- |
| 容量范围  Capacitance range | 1 F~110 μF |
| 额定电压  Rated Voltage | 500 VDC(250VAC)~1300 VDC(550VAC) |
| 电容量允许偏差  Capacitance Tolerance | J:±5％ ，K:±10％ |
| 介质损耗角正切  Dissipation factor tgδ | ≤0.002(CN≤50F ) （ 25℃，1KHz)  ≤0.003(CN＞50F )（ 25℃，1KHz) |
| 绝缘电阻  Insulation Resistance (at 20℃ 100VDC,60S) | ≥10 000s |
| 运行温度范围  Operating temperature range | -40 °C~ 85 °C |
| 贮存温度范围  Storage temperature range | -40 °C~ 105 °C |
| 耐电压  Voltage Endurance | 极间 Between Terminals：1.5UN(10s)  极壳之间 Terminals to Case: UN +1000V (10s) |
| 过电压  Overvoltage | 一天之内最长持续时间（The longest duration/day）  1.1UN : 有负荷时间的30% (30% of on-load-dur）  1.15UN : 30min/day  1.2UN : 5min/day  1.3UN : 1min/day  1.5UN : 30ms every time ,1000times during the life of the capacitor |
| 安装  Installation | 任意方向 Any position |
| 最大电极扭矩  Max torque of electrode | / |
| 最大安装扭矩  Max torque of installation | / |
| 湿度  Humidity | 95% （T test=56days） |
| 最高使用海拔  Maximum Altitude | 2000m |
| 预期寿命  Lifetime Expectancy | 100 000 h @UN ;θhotspot≤70℃ |

**产品图片：**






**操作说明：**

/

**原理框图：**



**附件配件：**

/